# 重庆市科学技术奖提名公示内容

（2020年度）

重庆市自然科学奖

项目名称：天然聚多糖纳米晶复合材料的高性能化策略与机制

提名者及提名等级：重庆市教育委员会、二等奖

项目简介：

本研究属于以高分子科学与材料科学学科为基础并与生物质资源利用方向交叉的生物质科学与工程新生学科领域。生物质经济体系逐渐形成，秉承材料来源可持续性的发展理念，来自农林和海洋生物质的以纤维素为代表的天然聚多糖纳米晶成为前沿研究热点。本项目以聚多糖纳米晶高效应用的材料化学基础为研究核心，针对其复合改性网络结构和线形热塑两类典型材料体系，围绕高性能化的“界面、网络和逾渗等结构和行为调控机制”共性关键问题展开探索，丰富了纳米结构受限表面化学修饰及其可控性的研究，以期夯实聚多糖纳米晶在材料领域应用的物质和科学基础。研究内容、科学发现点、科学价值、同行引用评价如下：

1）以高性能导向的分子水平作用模式设计和调控为核心理念，发展了基于小分子反应和聚合物接枝等策略的聚多糖纳米晶表面化学修饰方法学这一便捷有效的技术途径；基于此创新了材料构建方法和界面调控策略，揭示了聚多糖纳米晶表面分子结构微小调控对材料微观结构和宏观性能的放大效应机制。尤其是率先开展了“Graft from”策略的聚合物接枝“绿色”方法的探索，首次实现了表面小分子取代的可控，被Chem. Rev.、Prog. Polym. Sci.、Angew. Chem.等正面评述。

2）针对材料体系的链运动能力和交联过程的反应活性，发展了高性能导向的“填料表面长链/基质链段缠结”和“填料/基质化学耦合”构建共连续结构的界面强化策略并证明具有普适性，开拓了该类材料体系高性能化的异相物质协同和多类型结构兼容新思路。“填料/基质化学耦合”策略解决了网络结构材料刚性与延展性矛盾的共性问题，进而创新了航天固体推进剂含能材料高强高延展性的微观结构设计理念，突破多项关键技术。

3）首次揭示了材料体系纳米颗粒与基质之间受力应变过程中微观作用模式的演化过程，阐明了纳米尺度刚性粒子力学增强的维度效应以及力场与时间相耦合的微观动态机制，同行专家作出“精美的论文”、“系统研究”、“令人信服的数学建模”、“令其他科学家感兴趣的有趣工作”等积极评价。

上述探索实践受到国家自然科学基金、教育部新世纪优秀人才支持计划等项目资助，形成的学术思考和知识体系融入牵头编著的《Polysaccharide-Based Nanocrystals: Chemistry and Applications》（中文版获国家科学技术学术著作出版基金资助），20项论著被正面他引974次并且单篇最高为189次。

主要完成人：黄进、林宁、甘霖、赵维玮

# 完成单位：西南大学、武汉理工大学

代表性论文专著目录：

| 序号 | 论文专著名称/ 刊名/作者 | 年卷页码 （xx年xx卷xx页） | 发表时间 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Surface acetylation of cellulose nanocrystal and its reinforcing function in poly(lactic acid) / Carbohydrate Polymers / 林宁、黄进(、Peter R. Chang(、冯继文、余家会 | 2011年83卷1834- 1842页 | 2011年2月1日 |
| 2 | Biocompatible double-membrane hydrogels from cationic cellulose nanocrystals and anionic alginate as complexing drugs codelivery / ACS Applied Materials & Interfaces / 林宁、Annabelle Gèze、Denis Wouessidjewe、黄进( 、Alain Dufresne( | 2016年8卷6880- 6889页 | 2016年3月23日 |
| 3 | Understanding mechanical characteristics of cellulose nanocrystals reinforced PHEMA nanocomposite hydrogels: in aqueous cyclic test / Cellulose / 赵维玮#、李小鹏#、高山俊、冯煜、黄进( | 2017年24卷2095- 2110页 | 2017年5月 |
| 4 | Effects of polymer-grafted natural nanocrystals on structure and mechanical properties of poly(lactic acid): a case of cellulose whisker-graft-polycaprolactone / Journal of Applied Polymer Science / 林宁、陈广军、黄进(、Alain Dufresne、Peter R. Chang( | 2009年113卷3417- 3425页 | 2009年9月5日 |
| 5 | Focus on gradientwise control of the surface acetylation of cellulose nanocrystals to optimize mechanical reinforcement for hydrophobic polyester-based nanocomposites / ACS Omega / 甘霖#、廖景露#、林宁、胡成龙、王华林、黄进* | 2017年2卷4725- 4736页 | 2017年8月31日 |
| 6 | Polysaccharide-Based Nanocrystals: Chemistry and Applications / Wiley-VCH & Chemical Industry Press / 黄进、Peter R. Chang、林宁、Alain Dufresne （中文版获国家科学技术学术著作出版基金资助2015年7月出版: 生物基聚多糖纳米晶—化学及应用 / 化学工业出版社 / 黄进、林宁、彼得·张荣贵、阿兰·迪弗雷纳） |  | 2015年1月 |
| 7 | Preparation of fungus-derived chitin nanocrystals and their dispersion stability evaluation in aqueous media / Carbohydrate Polymers / 林宁#、赵莎莎#、甘霖#、Peter R. Chang、夏涛、黄进* | 2017年173卷610-618页 | 2017年10月1日 |
| 8 | Highly alkynyl-functionalization of cellulose nanocrystals and advanced nanocomposites thereof via click chemistry / Polymer Chemistry / 陈筠#、林宁#、黄进*、Alain Dufresne | 2015年6卷4385- 4395页 | 2015年6月28日 |
| 9 | Mechanical reinforcement of cellulose nanocrystals on biodegradable microcellular foams with melt-compounding process / Cellulose / 林宁、陈佑立、胡飞、黄进* | 2015年22卷2629- 2639页 | 2015年8月 |
| 10 | Reinforcement and nucleation of acetylated cellulose nanocrystals in foamed polyester composites / Carbohydrate Polymers / 胡飞#、林宁#、Peter R. Chang、黄进* | 2015年129卷208-215页 | 2015年9月20日 |
| 11 | Structure and mechanical properties of new biomass-based nanocomposites: castor oil-based polyurethane reinforced with acetylated cellulose nanocrystal / Carbohydrate Polymers / 林松、黄进*、Peter R. Chang、魏思文、Yixiang Xu、章桥新 | 2013年95卷91-99页 | 2013年5月5日 |
| 12 | Hydrophobic modification of cellulose nanocrystal via covalently grafting of castor oil / Cellulose / 尚武林、黄进*、罗欢、Peter R. Chang*、冯继文、谢光勇 | 2013年20卷179-190页 | 2013年2月 |
| 13 | Effects of starch nanocrystals on structure and properties of waterborne polyurethane-based composites / Carbohydrate Polymers / 邹经纬#、张芳#、黄进*、Peter R Chang*、苏忠民、余家会 | 2011年83卷824-831页 | 2011年7月1日 |
| 14 | Effect of polysaccharide nanocrystals on structure, properties and drug release kinetics of alginate-based microspheres / Colloids and Surfaces B-Biointerfaces / 林宁、黄进*、Peter R. Chang*、冯良东、余家会 | 2011年85卷270-279页 | 2011年7月1日 |
| 15 | Poly(butylene succinate)-based biocomposites filled with polysaccharide nanocrystals: structure and properties / Polymer Composites / 林宁、余家会、Peter R. Chang*、李俊丽、黄进* | 2011年32卷472-482页 | 2011年3月 |
| 16 | Structure and properties of polysaccharide nanocrystal-doped supramolecular hydrogels based on cyclodextrin inclusion / Polymer / 张晓兰、黄进*、Peter R. Chang*、李俊丽、陈永明、王大新、余家会、陈敬华 | 2010年51卷4398- 4407页 | 2010年9月3日 |
| 17 | A novel thermoformable bionanocomposite based on cellulose nanocrystal-graft-poly((-caprolactone) / Macromolecular Materials and Engineering / 陈广军、Alain Dufresne、黄进*、Peter R. Chang* | 2009年294卷59-67页 | 2009年1月14日 |
| 18 | Effects of starch nanocrystal-graft-polycaprolactone on mechanical properties of waterborne polyurethane-based nanocomposites / Journal of Applied Polymer Science / Peter R. Chang*、艾福金、陈云、Alain Dufresne、黄进* | 2009年110卷619-627页 | 2009年1月15日 |
| 19 | Simultaneous reinforcing and toughening: new nanocomposites of waterborne polyurethane filled with low loading level of starch nanocrystals / Polymer / 陈广军、魏铭、陈敬华、黄进*、Alain Dufresne、Peter R. Chang* | 2008年49卷1860- 1870页 | 2008年4月1日 |
| 20 | Structure and mechanical properties of poly(lactic acid) filled with (starch nanocrystal)-graft-poly(ε-caprolactone) / Macromolecular Materials and Engineering / 余家会、艾福金、Alain Dufresne、高山俊、黄进*、Peter R. Chang* | 2008年293卷763-770页 | 2008年9月12日 |